## Slide 1
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМООБРАБОТКИ WESTWOOD (USA)
ДОПУСКИ
ТОЛЩИНА ШИРИНА ДЛИНЫ ДОСОК СОРТ
26-28/46-48 мм
70 мм + (разноширинка)
от 500 до 4000 мм (разнодлинка)
0-1
ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ Т/О ПИЛОМАТЕРИАЛ (Сорт 0-1)
УСЛОВИЕ ВОЗВРАТА
ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕ СООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ.
НЕ ПРИНИМАЕМ РЕКЛАМАЦИИ, ЕСЛИ:
ДОСКА СООТВЕТСВУЕТ ПАСПОРТУ КАЧЕСТВА ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ
ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, МАСЛА И Т.Д. ДОСКА ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ДОСКА ПОКОРОБЛЕНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА
ФИО
Г.
Хранение: Доска должна храниться в сухом месте.
109444, г. Москва, Сормовский пр-д 7а корп. 2, БЦ «Севастополь»
+7 (495) 229 11 92
trmd.ru | info@termod.ru
НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ
НА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ
Сучки пластевые, кромочные любой конфигурации
Не допускаются
Допускаются, не более 10 мм и не более 3 шт. на доске
Сучки гнилые
Не допускаются
Трещины пластевые
Допускаются, не более 10 % на площади доски, размером не более 2х2х250 мм.
Механические повреждения
Не допускаются
Допускаются
Допускаются незначительные (не более 10% от площади)
Переливы по цвету в партии
Допускаются
Выпавшие сучки на кромке
Не допускаются
Примечания: 1. Лицевой является одна из двух пластей, подходящая под соответствующие допуски.
2. Тыльной является поверхность противоположная лицевой.
3. Боковые кромки по техническим характеристикам относятся к лицевой стороне.
4. Предельные отклонения по толщине 0,+2 мм.
5. Влажность 4-6%.
6. В толщине 46-48 мм. возможна внутренняя посечка .
Не допускаются
Не допускаются